1. Введение

Настоящий технический отчет составлен по результатам экспериментальных исследований сейсмостойкости навесных фасадных систем с воздушным зазором (далее НФС) типа «Альт-Фасад»:

- • «Альт-Фасад-05» с облицовкой плитами из натурального камня;

- • «Альт-Фасад-А/КГ» с облицовкой керамогранитными плитами;

- • «Альт-Фасад-А/КЛ» с облицовкой декоративными (дизайнерскими) плитками «под кирпич» из литьевого бетона и клинкерными плитками;

- • «Альт-Фасад-А/ФБ» с облицовкой плитами из хризотилцемента.

Испытания фасадной системы проводились на специально разработанном в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко стенде, представляющем собой виброплатформу маятникового типа (рисунок 1.1).

Цель лабораторных испытаний - оценка эксплуатационной надежности и сейсмостойкости конструкции НФС «Альт-Фасад» с различными видами облицовок с целью использования их в качестве фасадных систем в сейсмических районах с балльностью 7÷9 баллов по шкале MSК-64 [5];

Отчет оформлен в соответствии с требованиями нормативных документов, технических регламентов и стандартов. При описании методики и результатов экспериментальных исследований сейсмостойкости НФС «Альт-Фасад» использовались термины и определения, содержащиеся в действующих стандартах и нормативах [1÷4].

Для проведения испытаний Заказчиком были доставлены в Центр исследований сейсмостойкости сооружений ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко экспериментальные образцы элементов несущих подконструкций НФС «Альт-Фасад-05», «Альт-Фасад-А/КГ», «Альт-Фасад-А/КЛ», «Альт-Фасад-А/ФБ», с элементами облицовки в виде облицовочных плит из натурального камня, керамогранита, хризотилцемента и декоративных плиток «под кирпич», а также клинкерные плитки. Монтаж конструкций и облицовки НФС на экспериментальный стенд был выполнен специалистами

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выводы и рекомендации.

На основе анализа результатов динамических исследований с оценкой сейсмостойкости навесных фасадных систем с воздушным зазором НФС типа «Альт-Фасад» можно отметить следующее:

1. В соответствии с программой экспериментальных исследований на виброплатформе Центра исследований сейсмостойкости сооружений были проведены динамические испытания навесных фасадных систем «Альт-Фасад»:

• «Альт-Фасад-05» с облицовкой плитами из натурального камня;

• «Альт-Фасад-А/КГ» с облицовкой керамогранитными плитами;

• «Альт-Фасад-А/КЛ» с облицовкой декоративными (дизайнерскими) плитками «под кирпич» из литьевого бетона и клинкерными плитками;

• «Альт-Фасад-А/ФБ» с облицовкой плитами из хризотилцемента.

2. При динамических испытаниях моделировались нагрузки, соответствующие сейсмическим воздействиям 7-9 баллов по шкале MSK-64.

3. По результатам испытаний систем наружных фасадов «Альт-Фасад» может быть рекомендовано следующее:

- система «Альт-Фасад-05» с использованием несущих подконструкций из нержавеющей и оцинкованной стали допускается их применение в сейсмоопасных регионах с балльностью площадки 7-9 баллов по шкале MSK без каких-либо конструктивных изменений;

- системы «Альт-Фасад-А/КГ», «Альт-Фасад-А/ФБ», «Альт-Фасад-А/КЛ» с использованием несущих подконструкций из алюминия допускается их применение в сейсмоопасных регионах с балльностью площадки 7-9 баллов по шкале MSK-64 при внесении в конструктивное решение НФС изменений, предложенных специалистами ЦНИИСК (см. раздел 3 настоящего отчета) в части устройства дополнительных связевых элементов.

4. При применении навесных фасадных систем «Альт-Фасад» в сейсмических районах при балльности площадки строительства 7-9 баллов должны соблюдаться требования, касающиеся долговечности, коррозионной и огнестойкости элементов фасадной системы.

5. В приложении 2 к настоящему отчету приведена видеосъемка испытания навесных фасадных систем НФС «Альт-Фасад» на динамические нагрузки, моделирующие сейсмические воздействия 7-9 баллов по шкале МSK-64.

6. В приложении 3 к отчету приведен аттестат на сейсмоплатформу, утвержденный ФБУ «Ростест-Москва».